ZINTEGROWANE WYDZIAŁOWE LABORATORIUM INŻYNIERII

I BADANIA MATERIAŁÓW ZAAWANSOWANYCH

na Wydziale Chemicznym

Politechniki Wrocławskiej

Wyposażenie laboratorium zostało dofinansowane przez MNiSW, poprzez grant nr 6221/IA/119/2012

Pracowni Badań Wytrzymałościowych Materiałów

pokój 5, bud. H-6, Tel. 71 320 3510

Maszyna wytrzymałościowa Instron® model 5966, to uniwersalne urządzenie do badań właściwości mechanicznych materiałów przy monotonicznym obciążeniu w zakresie małego i średniego modułu sprężystości. Urządzenie umożliwia prowadzenie badań w trzech trybach pomiarowych: rozciąganie statyczne, ściskanie oraz zginanie. Maszyna wyposażona jest w uchwyty umożliwiające odrywanie, rozdzieranie i oddzieranie, szczególnie przydatne do badań wytrzymałości połączeń klejonych. Wyposażenie urządzenia w nowoczesne, bardzo czułe głowice pomiarowe pracujące w zakresie pomiarowym od 2N do 1kN oraz 20N do 10kN powoduje, że szczególnie dobrze nadaje się ono do badania materiałów polimerowych a zwłaszcza folii, włókien etc.

Wyposażenie maszyny w komorę klimatyczną umożliwia prowadzenie badań w zakresie temperatur od -70°C do 250°C. Urządzenie umożliwia pomiary przy prędkościach odkształceń od 0,001 mm/min do 1500 mm/min z rozdzielczością 0,01µm. Dodatkowo aparat wyposażony jest w moduł do badania twardości materiałów metodami Brinella, Rockwella oraz Vickersa. Zestaw zawiera ponadto kamerę, dzięki czemu możliwa jest dokumentacja video z przeprowadzonych testów. Maszyna wytrzymałościowa jest wykorzystywana głównie do badań tworzyw i kompozytów termoplastycznych, elastomerów oraz duroplastów, ze szczególnym uwzględnieniem nanokompozytów.

Kierownik pracowni: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski (jacek.piglowskiki@pwr.wroc.pl, pokój , budynek , tel. 71  )
Opiekun pracowni : dr inż. Konrad Szustakiewicz (konrad.szustakiewicz@pwr.wroc.pl, pokój 5, budynek H-6, tel. )