ZINTEGROWANE WYDZIAŁOWE LABORATORIUM INŻYNIERII

I BADANIA MATERIAŁÓW ZAAWANSOWANYCH

na Wydziale Chemicznym

Politechniki Wrocławskiej

Wyposażenie laboratorium zostało dofinansowane przez MNiSW, poprzez grant nr 6221/IA/119/2012

Pracownia Nanoskopii

pokój 36, budynek A-2

Laboratorium służy do oceny- w stanie stacjonarnym i dynamicznym-  kształtu, rozmiaru i oddziaływań międzycząsteczkowych a także składu chemicznego nanostruktur, w tym głównie nowoczesnych nanoobiektów sfunkcjonalizowanych przy użyciu przyrządu nowej generacji, którego analogi nie były dostępne na Politechnice Wrocławskiej ani w środowisku Wrocławskim. Wypełnia on lukę między konwencjonalną mikroskopią optyczną a tradycyjną mikroskopią elektronową. Najważniejsze jego cechy to możliwość dokonywania obrazowania próbek,  również bez specjalnego ich przygotowywania (bez napylania warstw przewodzących) i krótki czas od wprowadzenia próbki do uzyskania obrazu.

Integralnymi elementami zakupionego systemu są:

- urządzenie obrazujące (mikroskop skanningowy Jeol JSM-6610LVnx),

- zintegrowany układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS) Oxford Aztec Energy

- napylarka próżniowa.

Najważniejsze parametry techniczne urządzenia to:

Zakres ciśnień w komorze preparatu w trybie niskiej próżni od 10 Pa do 270 Pa.

Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie od 300 V do 30 kV,

Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie wysokiej próżni nie gorsza niż 3,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV,

Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie niskiej próżni nie gorsza niż 4,0 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV.

Powiększenie obrazów mikroskopowych od  5 x do 300 000 x.

Mikroskop wyposażony jest w następujące detektory obrazów elektronowych:

- Detektor elektronów wtórnych (SED) do pracy w trybie wysokiej próżni,

- Detektor elektronów wtórnych (LV SED) do pracy w trybie niskiej próżni,

- Półprzewodnikowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE)

Stolik próbek ze zmotoryzowanym przesuwem X, Y i Z

Kamera CCD do podglądu próbki

Detektor układu EDS typu SDD (Silicon Drift Detector), nie wymagający chłodzenia ciekłym azotem

Gwarantowana rozdzielczość energetyczna nie gorsza niż 130 eV dla linii Kα manganu.

Zakres detekcji pierwiastków: od berylu (Be) do plutonu (Pu).

Kierownik pracowni: prof. dr hab. inż. Marek Samoć, pokój 405, budynek A-2, tel. 71 320 4466 )
Zastępca kierownika: dr inż. Marcin Nyk, pokój 13, budynek A-2, tel. 71 320 4069)