Pracownia Spektroskopii Oscylacyjnej

pokój 2.11, budynek A-3, tel.: 71 320 2448

Podstawowa aparatura Pracowni Spektroskopii Oscylacyjnej to wysoko specjalistyczny spektrometr Ramana (moduł dyspersyjny i FT-Raman) sprzężony  z mikroskopem oraz ze spektrometrem FT-IR. Zestaw ten służy do pomiaru widm oscylacyjnych (podczerwieni        i ramanowskich) wszelkiego rodzaju próbek homo- i heterogenicznych w fazie stałej, ciekłej  i gazowej, do badań powierzchni materiałów, mapowania próbek, w pełnym zakresie liczb falowych oraz w szerokim zakresie temperatur (od -196 do 600 °C).

Integralnymi elementami wysoko specjalistycznego spektrometru Ramana (moduł dyspersyjny i FT-Raman) sprzężonego  z mikroskopem oraz ze spektrometrem FT-IR są następujące moduły firmy Bruker Optic GmbH:

- Moduł Senterra – dyspersyjny spektrometr ramanowski sprzężony                                z mikroskopem konfokalnym, wyposażony w lasery półprzewodnikowe                          o długościach fali wzbudzającej 532 nm (zakres spektralny 4400-50 cm-1) i 633 nm (3500-50 cm-1), stolik pomiarowy z automatycznym przesuwem w kierunkach  x, y, z w zakresie sterowania 75 x 50 mm i dokładności pozycjonowania 0.1 m.

- Moduł Multi-RAM – fourierowski spektrometr ramanowski ze wzbudzeniem laserem Nd:YAG (1064 nm) i detektorem germanowym o wysokiej czułości, wyposażony w stolik do mocowania próbek, sterowany komputerowo. Pomiary   w zakresie spektralnym 3600-50 cm-1 z rozdzielczością 0.5 cm-1.

- Moduł Vertex 70v – próżniowy, fourierowski spektrometr podczerwieni (FT-IR) umożliwiający pomiary w zakresie 8000-30 cm-1 z rozdzielczością sięgającą 0.4 cm-1. Układ próżniowy zapewnia obniżenie ciśnienia do co najmniej 2 mbar.                 W trakcie wymiany próbki zapowietrzana jest jedynie komora pomiarowa,                 w pozostałych częściach spektrometru zachowana jest próżnia. Aparat umożliwia również pomiary w technice osłabionego całkowitego odbicia, przy wykorzystaniu jednoodbiciowej przystawki ATR z kryształem diamentowym lub germanowym.

- Moduł Tensor 27 – specjalistyczny spektrometr FT-IR do analizy gazów, przeznaczony do współpracy z modułowym kalorymetrem wysokotemperaturowym, wyposażony w przepływową kuwetę gazową termostatowaną do min. 200 °C, z izolacją termiczną. Pomiary w zakresie 8000-400 cm-1.

Kierownik pracowni:  dr inż. Magdalena Malik (magdalena.malik@pwr.edu.pl p. 2.10-2.12, budynek A-3, tel. 71 320 2448)